# Отводы ОСТ 34-10-752-97 стальные сварные (секторные)

## Отводы сварные по ОСТ 34-10-752-97

Отводы секторные (сварные) по ОСТ 34 10 752 – 97 из углеродистой и низколегированной стали для трубопроводов тепловых электростанций и других отраслей промышленности, вы можете найти на нашем сайте по доступным ценам. ООО "СтальСнаб" предлагает колена секторные сварные ОСТ 34 10 752 – 97 (отводы сварные ТС – 583) изготовленные из высокопрочных материалов .

## Применение отводов по ОСТ 34-10-752-97

|  | Сварные секторные колена из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов ТЭЦ. Данный стандарт соответствует требованиям «Правил», утвержденным Госгортехнадзором РФ. Допускается применение сварных секторных колен для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем. Применение колен по ОСТ 34-10-752-97 допускается в трубопроводах с давлением Рр до 2,5 МПа при Т до 200ºС и Рр до 2,2 МПа при Т до 425ºС. *Пример условного обозначения сварного секторного колена с утлом разворота потока α = 90°, из трубы диаметром 820 мм с толщиной стенки 11 мм на условное давление Pу 2,5 МПа: Колено 90° 820×11 - 2,5 158 ОСТ 34 10.752-97 |
| --- | --- |

| Подробную информацию Вы можете получить у наших сотрудников отдела продаж по телефону: +7 (495) 510-49-83 |  |
| --- | --- |

#### Таблица харатеристик отводов сварных по ОСТ 34-10-752-97

| Dу, мм | D, мм | S, мм | R, мм | Pу, МПа (кгс/см2) | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 426 | 10 | 640 | 2.5 (25) | 118,4 |
| 500 | 530 | 8 | 530 | 1.6 (16) | 100,7 |
|  |  | 8 | 800 | 2.5 (25) | 134 |
|  |  | 11 | 530 | 2.5 (25) | 138,5 |
| 600 | 630 | 10 | 630 | 1.6 (16) | 174,6 |
|  |  | 12 | 950 | 2.5 (25) | 283,3 |
|  |  | 12 | 630 | 2.5 (25) | 209,4 |
| 700 | 720 | 9 | 720 | 1.6 (16) | 202,8 |
|  |  | 9 | 1080 | 2.5 (25) | 276,4 |
|  |  | 11 | 720 | 2.5 (25) | 247,6 |
| 800 | 820 | 9 | 1230 | 1.6 (16) | 358,5 |
|  |  | 11 | 1230 | 2.5 (25) | 438,8 |
|  |  | 11 | 820 | 2.5 (25) | 317,7 |
| 1000 | 1020 | 10 | 1020 | 1.6 (16) | 413,0 |
|  |  | 10 | 1530 | 1.6 (16) | 616,3 |
|  |  | 14 | 1020 | 2.5 (25) | 579 |
| 1200 | 1220 | 11 | 1220 | 1.6 (16) | 651,8 |
|  |  | 14 | 1830 | 2.5 (25) | 1233,7 |
|  |  | 18 | 1220 | 2.5 (25) | 1068,5 |
| 1400 | 1420 | 14 | 2130 | 1.6 (16) | 1671,3 |
|  |  | 14 | 1420 | 1.6 (16) | 1123,8 |