Отводы ОСТ 34-10-752-97 стальные сварные (секторные) 
Отводы сварные по ОСТ 34-10-752-97
Отводы секторные (сварные) по ОСТ 34 10 752 – 97 из углеродистой и низколегированной стали для трубопроводов тепловых электростанций и других отраслей промышленности, вы можете найти на нашем сайте по доступным ценам. ООО "СтальСнаб" предлагает колена секторные сварные ОСТ 34 10 752 – 97 (отводы сварные ТС – 583) изготовленные из высокопрочных материалов .
Применение отводов по ОСТ 34-10-752-97
	[image: Отвод сварной по ОСТ 34-10-752-97]
	Сварные секторные колена из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов ТЭЦ. Данный стандарт соответствует требованиям «Правил», утвержденным Госгортехнадзором РФ. Допускается применение сварных секторных колен для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем.
Применение колен по ОСТ 34-10-752-97 допускается в трубопроводах с давлением Рр до 2,5 МПа при Т до 200ºС и Рр до 2,2 МПа при Т до 425ºС.
*Пример условного обозначения сварного секторного колена с утлом разворота потока α = 90°, из трубы диаметром 820 мм с толщиной стенки 11 мм на условное давление Pу 2,5 МПа:
Колено 90° 820×11 - 2,5 158 ОСТ 34 10.752-97


 
	Подробную информацию Вы можете получить у наших сотрудников отдела продаж по телефону: +7 (495) 510-49-83
	[image: Заказать]


Таблица харатеристик отводов сварных по ОСТ 34-10-752-97
	Dу, мм 
	D, мм 
	S, мм 
	R, мм 
	Pу, МПа (кгс/см2) 
	Масса,кг 

	400
	426
	10
	640
	2.5 (25)
	118,4

	500
	530
	8
	530
	1.6 (16)
	100,7

	
	
	8
	800
	2.5 (25)
	134

	
	
	11
	530
	2.5 (25)
	138,5

	600
	630
	10
	630
	1.6 (16)
	174,6

	
	
	12
	950
	2.5 (25)
	283,3

	
	
	12
	630
	2.5 (25)
	209,4

	700
	720
	9
	720
	1.6 (16)
	202,8

	
	
	9
	1080
	2.5 (25)
	276,4

	
	
	11
	720
	2.5 (25)
	247,6

	800
	820
	9
	1230
	1.6 (16)
	358,5

	
	
	11
	1230
	2.5 (25)
	438,8

	
	
	11
	820
	2.5 (25)
	317,7

	1000
	1020
	10
	1020
	1.6 (16)
	413,0

	
	
	10
	1530
	1.6 (16)
	616,3

	
	
	14
	1020
	2.5 (25)
	579

	1200
	1220
	11
	1220
	1.6 (16)
	651,8

	
	
	14
	1830
	2.5 (25)
	1233,7

	
	
	18
	1220
	2.5 (25)
	1068,5

	1400
	1420
	14
	2130
	1.6 (16)
	1671,3

	
	
	14
	1420
	1.6 (16)
	1123,8
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